塑料着色用耐温氧化铁黄颜料包覆技术开发及其产业化研究

一、项目可行性报告

（一）立项的背景和意义。

塑料着色用颜料必须具有良好的分散性，以便在较短的滞留时间和低剪切速率下易于细化和分散，并很快达到最终的着色力。而且要求此着色物在以后的使用中不会产生迁移，有很好的热稳定性、耐晒和耐候性。塑料常于140 ~ 400 ℃ 温度下成型加工，因此所用颜料的耐热性必须高于这一温度才不致于出现诸如有机颜料那样分解或部分溶解[1]。表1列出不同塑料的加工温度。

表1 塑料加工温度*

| 塑料名称 | 加工温度℃ | 塑料名称 | 加工温度℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC | 160~200 | PS/ABS | 220~280 |
| PE-LD | 200~230 | PA | 230~280 |
| PE-HD | 240~300 | PC | 280~360 |
| PP | 260~300 | PPS | 330~380 |

* 主要指挤出、注射成型加工。

在全球范围内，氧化铁是仅次于钛白的第二大无机颜料，也是第一大彩色无机颜料。一般而言，氧化铁系颜色包括氧化铁红、黄、黑和棕4类[2]。据报道，当前全球的氧化铁系颜料消费量在200万吨左右，并且消费额最多可接近为30亿美元。比如美国，每年氧化铁系颜料消耗量将近在20万吨，其中铁红占43% ，其次是铁黄，约占了38%，而其他的，比如铁棕和铁黑共占有约19%。国内的氧化铁产业在50多年的历程中得到了迅速发展，特别在改革开放的这30年以来，国内氧化铁产量较其他国家已占有明显的优势，氧化铁行业生产中心正向中国转移，并且在国际市场份额上具有重要的地位[3]。

氧化铁黄（Iron oxide yellow）即羟基氧化铁，化学式通常为α-FeOOH或α-Fe2O3·H2O[4]，是一种化学性质较为稳定的碱性化合物。FeOOH具有四种同分异构体分别是α-FeOOH，β-FeOOH，γ-FeOOH和δ-FeOOH。据相关研究报道，制备氧化铁黄的方法常见的可以分为以下3种：1.空气氧化法（其中包括碱法、氨法和钙矿法等）；2.NO催化法；3.苯胺法。氧化铁黄的颗粒主要为针形，由于不同的长径比和粒度从而会产生不同的色相[5,6]。氧化铁黄具有良好的颜料性能，其会随着颗粒尺寸的变化，色调会产生一定的变化（柠檬到橙色），并且它的耐光性好，着色力高，可以耐酸耐碱等，因此在涂料行业，塑料制品，建筑行业等有较为广泛的用途。但是氧化铁黄热稳定性差，在177℃左右就开始失去结构水，在270~300℃迅速变为铁红。由于氧化铁黄热稳定性较差，因此在塑料着色应用上受到较大的限制。近年来，国内外学者在关于改善氧化铁黄热稳定性能方面做了多方面的研究工作[7-12]。

表面包覆是提高氧化铁黄耐温性的一条重要技术路线。图1显示了粉体包覆过程的原理图，从图中可以得到，所谓的包覆实际上就是指将另外一种或其他多种物质包覆在粒子的表面，从而可以形成一种核-壳的复合结构，从本质上讲，该过程就是不同物质间的复合。包覆技术根据包覆剂的物质可以分成有机包覆技术和无机包覆技术两种，与有机包覆所包覆的有机膜相比，无机包覆所形成的无机膜化学性质较稳定、耐热性能较好、能抵抗微生物的侵蚀及能承受较高的机械冲击等优点。

图1  粉体包覆过程的原理图

近年来，尽管在氧化铁黄包覆技术上已有了较大改进，但通过测试现有商品化包覆型氧化铁黄产品。属国外氧化铁颜料龙头—朗盛公司的Y-20产品性能最好，耐温温度可达260 ℃。其他国产氧化铁黄颜料最好的产品，也与其耐热温度相差30 ℃以上。本项目拟通过包覆配方与工艺改进，全面超越Y-20的耐热等各项技术指标。前期研究表面，在提高氧化铁黄耐热性能上，使用无机物进行包覆具有更好的效果，本项目拟采用氢氧化铝作为主相，对氧化铁黄表面进行致密化包覆，并在包覆过程中通过添加助剂的方式，进一步提高其耐温性。然后在包覆型铁黄表面用有机硅烷偶联剂进行改性，从而改善材料分散性，实现耐热260 ℃并满足塑料加工着色使用需求。

（二）国内外研究现状和发展趋势。

随着科学技术的发展以及专家对包覆技术的研究深入，已经产生了许多有效的包覆手段能运用到提高氧化铁黄的耐热性方面，并且无机包覆对于提高耐热性更有显著的效果。谢凯成[11,12]报道了日本昭55-9016用湿法生产的氧化铁黄分散在水中，或碱金属或碱土金属的氢氧化物水溶液中，在100-150℃加压水热处理0.5-5h，然后经加压水热处理的颜料浆包覆氢氧化镁, 再水洗, 脱水干燥即得制品；和昭55-158132在常压、100℃ 以下，将基体铁黄粒子表面用锑华(α-Sb2O3)或三价铁胶状沉淀包覆，然后将包覆的铁黄进行水热处理，水洗，干燥，经处理后的这种颜料的耐热温度提高了70℃度左右。美国专利US4291010[13]研究了将合成的氧化铁黄溶解在含三价铁的溶液中，并加入足够碱和含铝离子溶液，然后经过150-250℃水热处理，得到包裹有(FeAl)OOH的氧化铁黄，其耐热性提高了50℃左右，并且无毒。

对于在氧化铁黄表面上包覆二氧化硅（也叫包硅）是改善铁黄耐热性的技术之一。由于一般包覆二氧化硅的方法是将充分分散的铁黄悬浮液中加入硅酸钠溶液，然后用酸调节pH 值至中性，硅酸钠形成硅酸并水解成二氧化硅沉淀在铁黄粒子表面。但是这样的方法很容易导致均相成核，会使其包覆不均匀。而且因为二氧化硅粒子对硅酸钠有较强的吸附能力会导致包覆不均匀，且包覆量减少。因此宣绍峰等[14]改进了这项技术，运用乙酸乙酯作为潜伏性酸试剂，并且通过控制乙酸乙酯的水解速率来实现在铁黄表面均匀包覆二氧化硅的效果，从而使铁黄的脱水温度提高。W·布罗和W·厄勒特借助于在酸介质中、在选自周期表主族3和4的元素化合物参与下，用硝基苯氧化金属铁而制得了一种纯色铁黄颜料，它的丝光指数小于5，它在聚乙烯中的耐热性为在高于220℃下能耐受至少5分钟[15]。李春忠等[16]研究了在铁黄合成过程中掺杂，也能不同程度地提高其耐热性能。

黄冠等[17]研究了非均匀成核法对氧化铁颗粒进行了包硅包铝的二次包覆，相比较于单个包覆，热稳定性有较大显著的提高。肖曙阳将氧化铁黄颗粒在水中砂磨分散后，加入一定量的NaAc溶液，然后在均匀搅拌下以一定的速度滴加铝盐[Al2(SO4)3]，使铝合物在纳米氧化铁沉淀上析出，然后洗涤干燥得到了包覆有氧化铝的铁黄。通过示差扫描量热法分析（DSC），耐热性提高了将近50℃。曹宏明[18]研究了以尿素为碱物质的均匀沉淀表面包铝方法，也发现了其耐热性的显著性提高。

通过上述对国内外在提高氧化铁黄耐热性能方面研究的分析，不难发现包覆技术相比较其他方法有着简化工艺，降低原材料成本而不影响其他性质等优点[19-20]。本项目吸纳已有文献资料透露的技术信息，通过改善包覆过程中氧化铁黄的集聚状态，调节合成配方，优化合成工艺，得到超越德国朗盛公司Y-20产品的耐温性技术指标。进一步通过硅烷偶联剂对包覆氧化铁黄表面进行处理，提高其分散性指标及与塑料的相容性，产业化技术研发成功后，由合作单位进行投产并向市场销售推广。

参考文献：

[1] 林治华. 我国氧化铁颜料行业现状[J]. 上海涂料,2013,51(10):53-55.

[2] 林治华. 在转型、整合、创新中应对中国氧化铁行业发展的新问题[J]. 中国涂料,2013:28(1):11-20.

[3] 朱井安. 铁黄生产工艺的优化[J]. 广东化工,2012,39(2):148.

[4] 肖曙阳. 纳米氧化铁黄的制备和表面改性研究[D]. 上海:上海大学,2003:9-10,46-49.

[5] 张启超,王有素,魏锡文. 特殊钢厂酸洗废液制钙铁黄颜料[J]. 涂料工业,1986:24.

[6] 石玉桃. 改性氧化铁黄颜料的研究与生产[J]. 化工设计通讯, 2000,26(3):22.

[7] 王国宏,王志刚,郑静,孔令汪. 纳米铁黄的表面改性及表征[J]. 功能材料,2007,38(A06):2185.

[8] 曾昭仪. 透明氧化铁黄热分解过程的研究[J]. 涂料工业,1988(1):17-18.

[9] 肖勇,吴孟强,袁颖,庞翔,陈黎. 无机微/纳米粒子表面包覆改性技术[J]. 电子元件与材料,2011,33(9):66-67.

[10] 刘波,庄志强,刘勇,王悦辉. 粉体的表面修饰与表面包覆方法的研究[J]. 中国陶瓷工业,2004,11(1):51.

[11] 谢凯成. 耐热性优异的氧化铁颜料[J]. 涂料工业,1990(2):56.

[12] 谢凯成. 改善氧化铁黄性能的方法[J]. 涂料工业,1990(1):55.

[13] Soichiro Nobuoka, Takashi Asai, Kazuaki Ado. Method for improvement of properties of synthetic yellow iron oxide[P]. 美国专利: 3969494,1976-07-13.

[14] 宣绍峰,李月娥,曹宏明,吴秋芳,马新胜. 乙酸乙酯作潜伏性酸对铁黄表面改性处理的研究[J]. 中国涂体技术,2008,14(4):38-39.

[15] W·布罗,W·厄勒特. 热稳定铁黄颜料[P]. 中国专利：98122499.7, 1998-11-19.

[16] 李春忠,蔡世银,朱以华. 掺杂对铁黄合成过程及铁黄形态的影响[J]. 化学物理学报,1997,11(5):442-444.

[17] 黄冠,何捍卫,刘晓峰,周科朝,刘洪江,李瑞迪. Fe2O3粉末表面非均匀成核法包覆[J]. 粉末冶金材料科学与工程,2006,11(2):114-117.

[18] 曹宏明. 高档颜料铁黄的合成与表面处理技术的研究[D]. 上海:华东理工大学,2000.

[19] 李奎,汤爱涛,潘复生. 金属基复合材料原位反应合成技术现状与展望[J]. 重庆大学学报,2002,22(9):155-160.

[20] 俞建长,徐卫军,胡胜伟,黄清明. Al2O3-SiO2复合膜的制备与结构表征[J]. 无机材料,2005,20(5):1250-1256.

（三）项目主要研究开发内容、技术关键（研究难点）以及科研创新的主要方式。

1、研究内容

（1）探索氢氧化铝为主相的包覆型氧化铁黄颜料合成技术，通过改进配方与工艺，得到耐温性能好的复合氧化铁黄颜料；

（2）使用XRD、TG-DTA、FT-IR、SEM/TEM、XRF等测试手段对合成包覆型颜料组成与结构进行表征，并对氧化铁黄颜料的常规指标按GB-2011涂料与颜料标准汇编进行检测；

（3）对包覆型氧化铁颜料进行表面硅烷偶联剂改性，加入PE、PP等树脂中进行注塑成型，采用分光测色仪测试其颜色变化判断耐热性。

（4）稳定小试工艺与参数，对包覆型氧化铁黄颜料进行2吨放大实验，对中试产品质量指标进行控制，进一步改进合成工艺得到稳定的耐温颜料产品。

2、技术关键

（1）改善氧化铁黄颜料在反应器的集聚状态是合成耐温型氧化铁黄颜料的关键技术之一。为改善氧化铁黄颜料的分散性，需要控制2个条件。其一，需要选择合适的有机改性剂，与氧化铁黄的表面性质相符；其二，包覆合成工艺条件对其氧化铁黄颜料分散特性影响要小。

（2）包覆层在氧化铁黄颜料表面致密包裹是本项目技术关键之二，为使无机包覆层能致密地包裹在铁黄表面，需要调节原料添加速率，控制合成温度，改善晶化过程，并减少均相成核的发生概率；

（3）产品最终质量指标与特性要适用于塑料着色，如果改善色差值及与塑料的相容性是本项目技术关键之三。控制色差值通过在合成过程中加入助剂来实现；改善与塑料的相容性通过对包覆型氧化铁黄颜料进行硅烷偶联剂疏水改性实现。

3、科研创新的主要方式。

本项目耐热型包覆氧化铁黄颜料技术开发主要通过合作创新方式来实现。项目承担单位负责进行包覆试验开发小试技术。小试技术成熟后与合作单位（国内最大的氧化铁颜料生产企业）合作进行中试和产业化放大研究，合作单位负责最终的产品向市场推广销售。其中，小试技术开发过程中，通过对德国朗盛公司Y-20产品质量指标与微观结构进行检测与剖析，并对已有文献报道进行技术分析后，对氧化铁黄颜料配方与工艺进行创新，得到超越Y-20的耐温氧化铁黄颜料产品开发。

（四）项目预期目标（最终成果形式以及对经济社会发展产生的效益）。

1、提供《塑料着色用耐温氧化铁黄颜料包覆技术开发及其产业化研究》总报告；

2、发表项目相关研究论文2篇；申请国家发明专利2项；

3、提供产品质量指标测试报告，达到德国朗盛公司产品Y-20技术指标；

产品耐温性能达到260度，Fe2O3含量 69%~71%，吸油量25-35g/100g，45um筛余物≤0.3%，水溶物≤0.5%，水份≤2.0%，pH值6-9。

4、该项目研究所得成果，在合作单位中试、投产。根据市场迫切需求，项目投产后将实现产值1000万元以上，创造利税300万元。

（五）项目实施方案、组织方式与课题分解。

一、项目实施方案

（1）包覆型氧化铁黄颜料制备

选取合作单位提供的氧化铁黄810产品作为核，将铁黄颜料加入反应釜内搅拌均匀制成一定浓度的浆料后，加入一定量的硫酸铝溶液搅拌均匀，控制反应温度。然后一次加入配制好的氢氧化钠溶液，添加助剂和分散剂，用pH计监测溶液的pH值变化。包覆完成后经陈化、过滤、洗涤、干燥后得到产品。研究产品配方调变、工艺参数和条件改变等对产品性能的影响。

（2）包覆型氧化铁黄颜料结构表征

使用XRD、TG-DTA、FT-IR、SEM、XRF等测试手段对合成包膜颜料组成与结构进行表征，并对氧化铁黄颜料的常规指标按GB-2011涂料与颜料标准汇编进行检测；得到包覆型氧化铁黄颜料组成、结构与测试所得耐热性指标等相关联，建立微观结构调变与材料性能间的关系。

（3）铁黄有机改性及与塑料复合

选取耐热性硅烷偶联剂对铁黄颜料进行表面改性，然后加入PE、PP等树脂母料中在注塑机中耐热5分钟，进行注塑成型，采用分光测色仪观测其颜色变化，考察其耐热性、分散性等重要指标。

（4）耐温氧化铁黄颜料产业化技术研究

通过反复试验，在得到优异耐温性指标的基础上，逐步稳定小试工艺与参数。然后对包覆型氧化铁黄颜料进行2吨放大实验，对中试产品质量指标进行控制，解决在中试过程中出现的各类问题，进一步改进合成工艺得到稳定的耐温颜料产品，送权威机构检测，并进行市场推广。

2、项目组织方式与课题分解

本项目技术开发承担单位是一家本科高校，主要负责耐温氧化铁黄包覆技术开发与耐热性能测试。由合作企业（国内最大的氧化铁颜料生产企业，合作单位前期已先后两次提供项目负责人15万经费进行该项目预研）完成耐温氧化铁黄颜料的中试放大与市场销售，其中由承担单位做技术指导，参与产业化开发。产品试用地点选择国内塑料色母粒生产企业，市场测试反馈信息由合作单位采集并及时反馈给承担单位对配方及工艺进行调整。本项目专门由5位同志联合组成技术攻关小组，其中高级职称2人、中级职称2人、研究生1人。本项目成员多为具有硕士及博士学位的中青年骨干教师，也有大型企业技术部经理等资深技术人员参与指导，具有基础理论知识扎实，技术开发能力强等特点。项目负责者为工学博士，多年来一直从事无机颜料与填料的制备与市场应用研究，前期已承担过多项无机粉体材料的技术开发项目，具备了非常好的工作基础。项目组成员的年龄结构、职称结构和能力结构科学合理，有较强的科研能力、协调能力和团结协作、开拓创新精神。既有重点院校无机粉体材料专家的智力支持和测试仪器支撑，又有国内最大的氧化铁颜料生产企业的生产设备供项目中试使用；既有实验室试验的技术积累，也有工厂中试的物质条件和资金配套，能保证本项目的顺利实施。

（六）计划进度安排。

| 起始年月 | 内容 |
| --- | --- |
| 2014.1至2014.3 | 前期调研，实验准备，确定实验方案。 |
| 2014.3至2014.12 | 完成耐温氧化铁黄包裹技术小试研究，论文投稿。 |
| 2015.1至2015.6 | 中试设备改造，进行耐温氧化铁黄中试，申报发明专利。 |
| 2015.7至2015.12 | 调整工艺参数，实现耐温氧化铁黄产业化，项目验收。 |

（七）现有工作基础和条件。

1、研究工作基础

近年来，项目申请人一直从事无机功能材料制备与应用研究工作，已主持无机材料可控制备与性能研究项目10余项，发表相关研究论文70篇，其中SCI/EI收录50篇；申请国家发明专利18项，其中授权8项。不论是近期研究，还是长期目标，申请人始终围绕着无机材料结构与性能研究开展工作。课题组前期已经对本项目的部分工作进行了预研究，初步证实了本项目的可行性。

本课题组与合作单位共建了特种颜料开发研究所，以项目为载体进行产品开发，经过前期磨合已建立了良好的合作机制。由本科高校技术人员完成前期小试，由企业负责后期放大和投产。对于本项目中的包覆型氧化铁黄颜料，承担单位前期已建立了耐热性评价方法，并进行了前期包膜实验预研（企业近一年内先后经费15万，见横向技术开发合同）。通过2年的产业化研究，有望突破国际领先产品Y-20的耐热性等各项技术指标。

2、实验条件

课题组已有用于耐温氧化铁黄制备所需的反应釜、超声波振荡器、磁力搅拌器、真空干燥箱、精确控温加热炉、离心分离机等设备以及用于耐温性能测试的TG-DTA, 比色仪等设备。本学科拥有化学物理吸附仪、MS－2000激光粒度分析仪、傅里叶变换红外光谱仪、X射线衍射仪（XRD）、扫描电镜（SEM）等现代材料分析仪器；另外，分析测试中心的拉曼分析谱仪、X射线光电子吸收谱仪、AFM、TEM等测试仪等均可协作有偿使用，完全能够支撑本项目的顺利实施。合作单位拥有12万吨氧化铁颜料生产能力，是国内最大的氧化铁生产企业。对于包覆中试及产业化设备，合作单位有能力短时间完成改造升级，满足本项目最终投产要求（前期企业已投入六年时间，已先后投入数百万元经费用于开发本项目耐温氧化铁黄产品）。

二、经费概算

凡申请财政分期补助的项目，均应当编制科研项目经费概算。经费概算包括两部分：一是经费概算列表，二是经费概算说明。经费概算列表的表式见该提纲附表“省级科技计划项目经费概算表”。经费概算说明包括：对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行说明；对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、概算方法、概算依据进行分析说明；对其他来源经费进行说明。

项目可行性报告及经费概算编写应当回避项目申报单位和项目负责人、成员相关的信息，否则作无效申报处置。

省级科技计划项目经费概算表

项目名称：塑料着色用耐温氧化铁黄颜料包覆技术开发及其产业化研究 金额单位：万元

| 序号 | 概 算 科 目 名 称 | 合计 | 省财政 拨款经费 | 地方部门 配套经费 | 自筹经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |
| 1 | 一、经费支出（合计） | 20 | 5 |  | 15 |
| 2 | 1、设备费 | 10 |  |  | 10 |
| 3 | （1）购置设备费 |  |  |  |  |
| 4 | （2）试制设备费 | 10 |  |  | 10 |
| 5 | （3）设备租赁费 |  |  |  |  |
| 6 | 2、材料费 | 5 | 1 |  | 4 |
| 7 | 3、测试化验加工费 | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 4、燃料动力费 | 0 |  |  |  |
| 9 | 5、差旅费 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 10 | 6、会议费 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 11 | 7、合作、协作研究与交流费 | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 13 | 9、人员劳务费 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 14 | 10、专家咨询费 | 0.5 |  |  | 0.5 |
| 15 | 11、管理费 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 16 | 12、其他开支 | 0 |  |  |  |
| 1 | 二、经费来源（合计） | 20 |  |  |  |
| 2 | 1、申请省财政经费 | 5 |  |  |  |
| 3 | 2、地方、部门配套拨款 |  |  |  |  |
| 4 | 3、自筹经费 |  |  |  |  |
| 5 | （1）单位自有货币资金 |  |  |  |  |
| 6 | （2）其他资金 | 15 |  |  |  |
| 省财政科技经费拨付进度申请 |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |  |
| 金 额 |  | 5 |  |  |  |
| 比例（%） |  | 100 |  |  |  |

注：支出概算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不同时在财政拨款经费和自筹经费中概算。

经费概算说明：

本项目总经费20万，其中省厅拨款5万，合作单位筹集15万。

其中向省厅申请5万，主要列支项目如下：（1）小试试剂、药品费1万；（2）测试费1万，用于产品质量指标及微观结构检测费；（3）用于产品市场调研及样品测试等差旅费0.5万；（4）合作、协作费1万，主要用于氧化铁黄颜料中试需要的部分协作费用；（5）文献出版、知识产权申请费0.75万，用于2项发明专利及2篇论文发表所需的费用；（6）人员劳务费0.5万，用于参加本项目开发的研究生劳务费支出；（7）管理费0.25万，按单位要求提取，用于项目管理支出。

单位自筹15万，包括中试设备搭建改装费10万；中试原材料费4万；会议费和专家咨询费1万，用于耐温氧化铁黄产品及市场等咨询服务费。项目承担单位与合作单位已有1年多的良好合作关系，在13年共建了特种颜料开发研究所。有关本项目前期预研工作，已先后资助15万进行耐温氧化铁黄产品技术开发。基于市场急需、企业迫切开发（企业前期投入近6年时间，投入经费已达数百万元）的要求，承担单位承诺进行前期小试技术开发所需的人力、场地、检测设备投入，合作单位能确保后期产业化的经费投入。